HR-611聚合膜

聚合膜由多种高强度高分子复合材料组成，与环氧树脂相容性、结合性能好。可以用于碳纤维布与其他材料的胶接，主要用在PK拍中蜂窝芳纶纸与碳纤维复合材料的胶接，提高制品层间结合力，获得良好的抗冲击性能。

外观                                                      白色膜

胶膜厚度mm                                              0.2-0.3

规格mm                                    长度（300）*宽度(500)，可以定制

胶膜重量g/m2                                            300-320

危险特征                                                 可燃固体

贮存温度℃                                                4-15

贮存期                                                    2个月

包装材料                                              离型纸承载，纸箱包装

运输方式                                            按国家Ⅲ类危险品汽车运输

修补外观或补强

1、将聚合膜裁剪成所需要的规格；

2、将裁好的聚合膜放置于适当位置；

3、成型条件：同原有碳纤维成型工序。

注意事项：如果长期低温储存，使用时应常温放置三分钟再撕开，否则可能导致本品撕裂。

本品为可燃固体，遇高温、热源、明火，会引起燃烧危害，遇强酸、强碱，会与其产生化学反应，影响其性能。正常操作工艺下，未发现有特殊燃烧爆炸性危害。

建议操作人员佩戴手套及口罩，必要时佩戴防护眼镜。工作场所禁止进食、饮水、吸烟等行为。发生火灾，用干粉或泡沫灭火器灭火。

本品应贮存于阴凉、通风库房，密封保存。远离火种、热源。应与氧化剂、酸碱等分开存放，切忌混储。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

附注：若有任何技术上的疑问，欢迎来电咨询。